ООО «УралХимСервис»

620000, г. Екатеринбург, ул. Декабристов 16/18б,

(343) 312-12-28, 8-922-193-80-63, office-uhs@mail.ru

ИНН 7456007005 КПП 745601001 ОГРН 1117456015071

Прайс лист от 01.04.2019 года.

|  | Цены в рублях с учетом НДС 20%, за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге, Всеволожске, Нижнекамске. |
| --- | --- |
| Плотность кг/м3 | ППУ BASF Elastospray | Техническое описание | Класс горючести | до 2 тонн | от 2 до 10 тонн | от 10 до 20 тонн | от 18 тонн |
| 35/45/60 | Линейка 1622/33 /34 /32/19(зимняя) | Теплоизоляция, предназначена для низких, средних и высоких нагрузок. | Г4 | 253 | 247 | 242 | 235 |
| 300 | 1601/301 | Закрытоячеистая пенополиуретановая система применяется для армирования ванн и душевых поддонов методом напыления. |  | 225 | 222 | 219 | 215 |
| 45 | 1701/20 | Заливочная система для заполнения полостей, методом послойного заполнения | Г4 | 200 |
| 12 | 1601/15 | Открытоячеистая напыляемая шумоизоляция | Г4 | 210 |
| Плотность кг/м3 | Полимочевина BASF Elastocoat (Германия) | Техническое описание | Класс горючести | до 2 тонн | от 2 до 4 тонны | от 4 до 8 тонн | от 18 тонн |
|  | 6335/101 | Двухкомпонентная ароматическая система на основе 100 % полимочевины | Г3 | 452 | 442 | 432 | 427 |
| Плотность кг/м3 | ППУ Химтраст | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 20%, за 1 кг со склада в Екатеринбурге, Нижнекамске, Новосибирске, Иркутске. |
|  |  |  |  | до 10 тонн | от 10 тонн | малая тара (50 кг) |
| 40 | СКН-40 | Уникальный продукт с классом горючести Г1 | Г1 | 247 | 242 | 290 |
| 30 | СКН-30 | Вспениватель вода | Г2 | 229 | 225 | 269 |
| 30/40 | СКН-30/141 | Теплоизоляция, предназначена для низких, средних и высоких нагрузок, озонобезопасный Вспениватель фреон 141 | Г3 | 200 | 195 | 238 |
| Плотность кг/м3 | ППУ PenoPlain | Техническое описание | Класс горючести | Цены в рублях с учетом НДС 20% за 1 кг системы со склада в Екатеринбурге |
| 30/40/58 | Ultra S | Закрытоячеистая система с высокой прочностью и гладкой поверхностью после напыления. Обладает высокой твердостью пены. Содержит в составе антипирены. | Г3 | 190 |